97.040.60

ICS 97.040.60

Y 73

团体标准

T/SDWJ

T/SDWJ 001 —2018

手工锻打铁锅

Manual forged steel pan

2018-09-12发布

2018-10-01实施

山东省五金与衡器行业协会 发布

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由山东省五金与衡器行业协会提出。

本标准由山东省五金与衡器行业协会标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：山东华民钢球股份有限公司、山东省五金研究所。

本标准主要起草人：侯宇岷、邹明琛、杨长江、张强、王新佩、李倩倩。

本标准为2018年9月12日首次发布。

手工锻打铁锅

- 范围

本标准规定了手工锻打铁锅的术语和定义、分类和规格、产品要求、检验规则、标志、标签、使用说明书、包装、运输和贮存。

本标准适用于以碳素钢板为基础材料，机械模压或锻打成型，手工锤锻完成的铁锅。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4806.9  食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品

GB 31604.49  食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 700  碳素结构钢

GB/T 6388  运输包装收发货标志

GB/T 6543  运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

GB/T 6544  瓦楞纸板

GB/T 32432  家用钢制锅具

- 3  下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1  锤印：指锅体经过锤锻后留在锅体内表面上的凹痕。

- 3.2  手柄：端起锅体的部分，按材料分为铁质、木质、塑料等。

- 3.3  手柄隔热套：套装在铁锅手柄上的耐高温隔热套。

- 分类和规格

  - 分类

- 产品按使用功能分为：煎锅、炒锅等。

  - 产品规格

- 规格型号以锅口内径尺寸表示，单位为厘米取整数，并优先采用偶数系列；锅具材料厚度1.5-2.5mm之间不等。

- 产品要求

  - 材料

5.1.1  锅身一般使用热轧碳素钢板. 能提供原材料检验记录和完善的出入库手续，保证原材料的可追溯性。

5.1.2  铁锅的卫生指标应符合GB 4806.9相关要求，使用时不应释放出任何可能对健康有害的物质。

5.1.3  铁锅使用的非金属材料均应符合相关食品安全国家标准要求。

  - 加工工艺

5.2.1 热加工：材料加热模压或锻打制成锅坯。

5.2.2 冷加工（冷锻）：常温下，成型后的锅坯经手工锤锻3遍以上，累计捶打不少于2万次，内表面形成均匀分布的鳞片状锤印，单位面积内锤印不少于10个。

5.3外观和尺寸

5.3.1手可接触部位无毛刺、飞边等对使用者造成人身伤害的缺陷；锅内表面光滑无裂缝。

5.3.2 锅口尺寸偏差、锅身及锅底厚度、锅底厚度偏差均应符合表1规定。

- 表1规格型号及尺寸偏差                     单位为毫米

| 种类 | 规格型号 | 锅口内径尺寸 | 尺寸偏差 | 锅身及锅底厚度 | 厚度偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煎锅 | 22,24,26,28 | 220,240,260,280 | ±5 | 2.5 | 0 -0.2 |
| 炒锅 | 26,28,30,32 | 260,280,300,320 | ±5 | 2.0 | 0 -0.2 |

5.4 锅身渗水

锅身无裂纹、渗漏。

5.5手柄要求

手柄及相应配件安装牢固，不松动、不变形，符合GB/T 32432 的规定。

6  试验方法

6.1 材料

6.1.1 碳素钢板材料符合GB/T 700的要求，能提供原材料检验记录和完善的出入库手续，能保证原材料的可追溯性。

6.1.2 铁锅的食品安全试验按国家GB 4806.9食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品的规定进行。

6.1.3 非金属材料的食品安全试验按相关食品安全国家标准进行。

6.2 外观质量检测

在正常光线下采用目测、手感检查。

6.3 锅口内径

锅口内径尺寸使用钢直尺或钢卷尺等标准量具检查标准量具检查，检测误差±5mm内。

6.4锅身底部厚度

锅底最小厚度采用精度为0.01mm的厚度测量仪，测量底部中心Φ200mm的圆周内不同三点取平均值，允许偏差0 -0.2mm。

6.5 锅身底部锤印

在底部中心Φ200mm的圆周内随机取三点，以此三点为中心单位面积为100mm2的方格内锤印数量均不少于10个。

6.6锅身渗水试验

锅内装入常温水水面至连接部位以上，放置30分钟观察。

6.7手柄牢固度试验

按照GB/T 32432中6.8的规定进行，手柄及相应配件不松动，不变形。

6.8手柄阻燃性试验

按照GB/T 32432中6.10的规定进行，手柄不应自燃。

6.9手柄抗扭强度试验

按照GB/T 32432中6.11的规定进行，手柄的扭曲变形角度不超过10°，手柄连接件不松动。

7  检验规则

7.1 检验分出厂检验和型式检验，产品应按表2的要求进行检验。

表2 检验项目及试验方法

| 检验项目 | 要求 | 试验方法 | 抽样数量 | 检验分类标记 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料材质 | 5.1.1 | 6.1.1 | 0.1% | ● |
| 食品安全 | 5.1.2，5.1.3 | 6.1.2，6.1.3 | 0.1% | ● |
| 底部锤印 | 5.2.2 | 6.5 | 0.01% | ● |
| 外观质量 | 5.3 | 6.2 | 100% | ○ |
| 锅口内径 | 表1 | 6.3 | 100% | ○ |
| 底部厚度 | 表1 | 6.4 | 0.01% | ● |
| 锅身渗水试验 | 5.4 | 6.6 | 0.01% | ● |
| 手柄牢固度试验 | 5.5 | 6.7 | 0.01% | ● |
| 手柄阻燃性试验 | 5.5 | 6.8 | 0.01% | ● |
| 手柄抗扭强度试验 | 5.5 | 6.9 | 0.01% | ● |

注：○表示出厂检验项目；●表示型式检验项目。

7.2 出厂检验

出厂检验项目达到规定要求，由质检部门签发合格证后，方能出厂。

7.3 型式检验

锅具型式检验，参照GB 4806.9 食品接触用金属材料及制品的相关标准，有下列情况之一的，应进行型式检验：

━锅试制鉴定投产时；

━当结构、材料、工艺有重大改变，可能影响产品质量时；

━产品转产生产时；

━正常生产时，每年进行一次；

━停产半年以上恢复生产时；

━出厂检验与最近一次型式检验差别较大时；

━国家质量监督检测部门提出要求时。

8   标志、标签和使用说明书

8.1 标志

8.1.1 产品明显位置上应有永久性的商标或企业名称、产品名称和规格、企业名称、厂址、联系电话。

8.1.2 包装箱的贮存图示标志应符合GB/T 191 标准，收发货标志应符合GB/T 6388的规定，并应有如下标志：

━商标；

━产品名称和规格；

━出厂年月；

━企业名称、厂址、电话号码；

━数量；

━净重、毛重、体积（长*宽*高）；

━怕湿、向上、小心轻放标志。

8.2  标签

合格证上应有如下内容：商标、合格证（字样）、检验员（签名或盖章）、制作日期、制作厂名。

8.3  使用说明书

使用说明书应有如下内容：

━使用前仔细阅读使用说明书；

━使用说明书；

━在炉具上的使用范围；

━注意事项；

━本产品执行标准号；

━企业名称、地址和联系电话。

9  包装、运输和贮存

9.1 包装

9.1.1 产品包装应干燥、完整、清洁、无腐蚀性，附有使用说明书和合格证。

9.1.2 包装应符合国家环保法规及相关要求，瓦楞纸板包装盒应符合GB/T 6544的规定，瓦楞纸箱应符合GB/T 6543的规定。

9.2 运输

运输时应轻拿轻放，严禁抛掷、翻滚和踩踏；运输过程中应禁防受潮湿、挤压及雨淋；不应与腐蚀性物品同时装运。

9.3 贮存

9.3.1 产品应存放在通风、无腐蚀性物品和气味、相对湿度小于85%的库房中。

9.3.2 产品存放应离墙保持在200mm以上，离地面距离在100mm以上，每堆堆高不超过3m。

_________________________________