ICS

T/DDBYSXH

丹东市宝玉石协会团体标准

T/DDBYSXH 001—2019

丹东玉 鉴定

Dandongyu identification

2019 - 10 - 21发布

2019 -11 - 21实施

丹东市宝玉石协会   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由丹东市宝玉石协会提出。

本标准由丹东市宝玉石协会归口。

本标准起草单位：丹东市宝玉石协会、北京佐伊维多利亚文化艺术有限公司、辽宁地质工程职业学院、辽宁机电职业技术学院、丹东工美艺术品有限公司。

本标准主要起草人：丛众、马智勇、栾雅春、史辑龙、齐闻 、余晓虹、吴南妮。

丹东玉 鉴定

- 范围

本标准规定了丹东玉的术语和定义、鉴定标准、鉴定方法、定名原则、称量、饰品标识和鉴定证书。

本标准适用于丹东玉原料及成品的鉴定。

- 规范性引用文件

下列标准对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用标准，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用标准，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 16552 珠宝玉石 名称

GB/T 16553 珠宝玉石 鉴定

GB/T 31912 饰品 标识

- 术语和定义

GB/T 16552 、GB/T 16553、GB/T 31912 界定的以及下列术语和定义适用于本标准。

  - 丹东玉

以蛇纹石为主要矿物成分，含有少量的镁橄榄石、白云石、水镁石等组成的蚀变岩，通常为绿色、黑色、白色、褐色、黄色和其组成的多色。

  - 丹东玉饰品

经打磨、雕刻、抛光及镶嵌后作为摆设、观赏、把玩及佩戴的丹东玉成品。

  - 观赏石

天然形成的、可以采集的，并具有观赏价值、收藏价值、经济价值和科学价值的丹东玉原石。

  - 丹东玉鉴定

通过肉眼观察，借助相关仪器，按照鉴定的方法、步骤对材料性质所做的归纳和总结，从而得出是否为丹东玉结论的过程。

- 鉴定标准和方法

  - 鉴定标准

    - 矿物组成

主要矿物成分为蛇纹石，次要矿物成分为镁橄榄石，还有白云石、水镁石、少量伊利石和极少量的绿泥石。

    - 化学成分

主要成分为SiO2和MgO，次要成分为FeO、Fe2O3，含有少量CaO、Na2O、K2O、MnO、TiO2、P2O5等。

    - 颜色

常见颜色为绿色、黑色、白色、褐色、黄色和其组成的多色。

    - 光泽

玻璃光泽至蜡状光泽。

    - 透明度

透明至不透明。

    - 折射率

1.586～1.605（±0.003）点测法通常为1.59。

    - 双折射率

无。

    - 光性特征

非均质集合体。

    - 紫外可见光谱

不特征。

    - 荧光观察

无。

    - 多色性

无

    - 摩氏硬度

3.5～6.5（常见4.5～5.50）。

    - 断口

参差状断口。

    - 密度

- 2.54 g/cm3～2.74 g/cm3 （常见2.59 g/cm3～2.63 g/cm3）。

    - 放大检查

通常为叶片变晶结构，叶片柱状变晶结构。

    - 红外光谱

丹东玉的红外光谱谱峰为：

- 蛇纹石的特征峰3420cm-1、1195 cm-1、980 cm-1、610 cm-1、560 cm-1、445cm-1、400 cm-1；

- 镁橄榄石特征峰983 cm-1、958 cm-1、890 cm-1、840 cm-1、610cm-1、506 cm-1、380cm-1；

- 水镁石特征峰3700 cm-1、3645 cm-1、3420 cm-1、560 cm-1、450cm-1；

- 白云石特征峰1430 cm-1、883 cm-1、732 cm-1。

主要为蛇纹石、镁橄榄石、水镁石和白云石的谱峰。

  - 方法

- 按 GB/T 16553的规定执行。

- 定名原则

  - 基本名称

蛇纹石化镁橄榄石蚀变岩。

  - 商贸名称

丹东玉。

- 称量

  - 丹东玉的质量一般以克（g）或千克（kg）为计量单位。

  - 以克为单位的质量数值保留至小数点后第 2 位，应以精度为千分位的天平进行称量。

  - 以千克为单位的质量数值保留至小数点后第 1 位，应以精度为百分位的量具进行称量。

- 饰品标识

应符合 GB/T 31912 的规定。

- 鉴定证书

鉴定证书应至少包含以下内容：

- 证书编号；

- 检测结论；

- 实物照片；

- 质量或规格；

- 颜色；

- 放大检查；

- 折射率；

- 密度；

- 备注；

- 检验依据；

- 检验单位信息；

- 签章和日期；

- 检验和审核人员。